KW5086建筑结构密封胶

| 产品简介 | KW5086建筑结构密封胶是一款粘结强度高、韧性好的结构性环氧胶黏剂产品，可适用于混凝土表面裂缝、坑洞的修补以及混凝土墙面裂缝的密封修补 |
| --- | --- |
| 产品特征 | 易涂刮、触变性好 粘结强度高、抗老化性能佳 固化收缩率低、无挥发性溶剂 施工性能好、可涂饰性能好 |
| 主要用途 | 内墙PC预制构件伸缩缝的密封防开裂 水泥外墙伸缩缝和沉降缝的密封防开裂 |
| 技术指标 | 检测项目 技术参数 外观 A、B为均质膏状体 固含量 ≥99% 比重(g/cm3） 1.45±0.05 混合比例 A：B=1:1 固化时间(25℃) 6-10h 固化收缩率 ≤1% 硬度（邵氏D） 70-80D 拉伸剪切强度Mpa（25℃） ≥14 |
| 施工方法 | 1.将缝隙中的灰层、污物清理干净、缝隙干燥。 2.将AB两组份按照混合比例搅拌均匀，调胶量不易过多 3.用刮刀或抹刀将混合好的胶体填满至缝隙中并修饰好 4.再用玻纤网格布铺贴至胶体上面并铺平整 6.参考用量；宽3cm（2m/KG） |
| 注意事项 | 1.缝隙基材需清理干净，干燥以免影响其粘接效果 2.胶体需按照配比准确混合并搅拌 3.胶体混合好需在胶体未干之前填缝完毕 3.填缝完毕后，玻纤网格布可铺贴1至2层 4.特殊基材可咨询我司技术服务人员询问产品是否适用 |
| 储存运输 | 本产品包装运输时应避免挤压，保持包装完整。 产品贮存在阴凉、通风干燥处、储存温度5℃-30℃为宜 正常贮存运输条件下、未使用产品保质期为12个月 |
| 包装信息 | 23L塑料桶包装：20KG/桶，40KG/组 |