KW5186 MS防霉密封胶

产品简介

本产品主要成分为MS改性硅烷，单组份室温湿气固化，固化速度快；绿色环保，无溶剂，不污染基材；触变性好，不滑移不垂坠，适合立面施工；固化后强度高，高疏水性，防水防霉耐摩擦；卓越的耐老化性能。

典型用途

可粘接绝大多数基材：石材、陶瓷、金属、玻璃、木材、瓷砖、PVC、ABS等，适用于厨卫密封，防水，防霉及部分结构粘接。

特性参数

| 固化前特性 | 典型值 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 均质膏状（颜色参考色卡） | 均质膏状（颜色参考色卡） |
| 基料化学成份 | MS聚合物 | MS聚合物 |
| 密度(g/cm3)（GB/T13477.2） | 1.52 | 1.5±0.05 |
| 表干时间(min)(23℃,50%RH)（GB/T13477.5） | 40 | 30～60 |
| 室温固化速度(mm/24h)(23℃,50%RH) | 3.1 | ≥3 |
| 施工温度（℃） | 5-40 | 5-40 |
| 固化后特性 |  |  |
| 拉伸强度(MPa)（GB/T528-1998） | 5.3 | ≥5 |
| 断裂伸长率(%)（GB/T528-1998） | 30 | 20-50 |
| 硬度(邵氏 A)（GB/T531-1999） | 90 | 85-95 |
| 剪切强度（Mpa）（GB/T7124） | 4.3 | ≥4 |
| 固化收缩率（GB/T13477.5） | 0 | ≤1% |
| 工作温度（℃） | -40～90 | -40～90 |

使用说明

清洁表面：将待粘接基材表面清理干净，无水渍、灰尘和油污等以保证粘接良好；

贴美纹纸：依据缝隙的大小和刮片大小张贴美纹纸，美纹纸可稍微贴宽一点，以避免撕的时候带出胶；

施    胶：用尖嘴捅破包装管前端，45度角斜切尖嘴，尖嘴开始可以切小点，根据出胶量大小再切大，推胶时候，用力要均匀缓慢，用力不可过大，建议施胶湿度：40%-80%RH；

刮    胶：打完胶后，立即用刮片刮胶，刮胶时要用力，胶与美纹纸间要刮出明显的痕迹，这样撕美纹纸时避免带出胶；

撕美纹纸：刮胶结束后，立即撕掉美纹纸，撕美纹纸时应呈45度角；

养    护：让胶自然固化，固化期间密封处不允许有位移，否则会影响密封粘接效果，固化过程中避免泡水，达到最终强度时间为5天（23℃，50%RH）；

存    放：开口的胶请尽快使用完，未用完的胶若短时间存放应封住管嘴保存，再次使用时若嘴口有少许结皮，去除即可，不影响正常使用；贮存过程中管嘴处也可能会有少量结皮，去除后可正常使用，不影响性能。

注意事项

- 本产品应在阴凉干燥处保存，避免过湿过潮；

- 不适用于以下基材粘接：PP、PE、聚四氟乙烯材料；

- 大批量使用时，应提前做粘接密封实验，或者与湖南柯盛新材料有限公司技术部联系；

- 请置于儿童不易接触的地方，避免接触眼睛，如不慎接触眼睛，立即用大量水冲洗，如有需要请就医。

包装规格

310 ML硬管/支,20支/箱

贮存运输

密封并储存在阴凉、干燥处，建议储存温度：5-28℃，湿度：≤50%RH，保质期：10个月

产品特点

1.绿色环保、防霉抑菌

2.硬度适中、耐磨性好

3.高疏水性、防污性好

4.快速固化、易操作性

5.粘接性好、耐候性好