KW5188厨卫封边王

一、产品介绍

# 本产品是一种抗菌、防霉、抗污、防水的新型高分子材料，产品固化后具有抗菌防霉性好、抗污性好、强度高、耐黄变性极好、防水抗藻化性能佳、绿色环保，无甲醛等VOC挥发物，可替代传统玻璃胶使用，彻底解决家居装饰中缝隙密封处发霉、发黑的问题。

# 二、产品用途

# 酒店、别墅、居家、写字楼等地面与墙面间的缝隙、转角的密封以及厨房、卫生间各类边角的密封，也可用于粘贴各类硬质材料。

# 技术指标

| 外观 | 调胶比例 （重量比） | 比重 | 固化时间（25℃，h） | 固化收缩率 | 拉剪强度（钢-钢，MPa） | 邵氏硬度（邵氏D） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A、B组份为均质膏状体 | A：B= 1：1 | 1.05-1.2 | 7-10 | ≤1% | ≥10 | 70-80D |

# 四、使用方法

1、将需要施胶部位清除表面的污物、灰尘、水、疏松层，保证干燥；

2、采用贴美纹纸施工，先设定施胶宽度，宽度宜窄不宜宽，再贴上美纹纸胶带，确保施胶后的平整美观；

3、采用省力胶枪施工，先打出前端约20cm胶料丢弃不用，确保胶料混合均匀；

4、沿着缝隙、墙边打胶，出胶口的直径应小于所贴美纹纸的间距宽度，宁少勿多不溢胶；

5、打完胶后用圆形刮片刮平、修直胶条，施胶完成后5分钟内撕掉美纹纸，如有溢胶，可以用酒精擦拭；

6、25℃下，静置7~10小时固化后，维护至隔天完全固化。

五、注意事项

1、装配好新混合管与胶枪，挤出前端20cm长的胶体丢弃，避免因前端胶料混合不均匀，而造成不固化。

2、在施工过程中，如因中断打胶时间过长，混合管内的胶料已开始初步固化，需更换混合管；在施胶过程中如出现气泡声响，需挤出这一段胶料丢弃直到施胶正常为止。

3、在胶管内未用完的胶料，可不拧下混合管保存，下次使用余胶时再更换混合管。建议在1个月内使用完。

4、如因需要将固化后的胶体清除，可用热风枪加热胶体后小心铲除。

5、本产品不适合铲胶工艺，有破坏基材风险！须采取贴美纹纸的施工工艺。

6、特殊基材施工可咨询我司技术服务人员询问产品是否可适用。

六、产品储运

1、产品规格：400ML/组、25组/箱。

2、储存条件：本产品存储在阴凉、通风干燥处、储存温度5℃-30℃为宜

3、保质期：正常的储存条件下，未使用产品保质期为12个月

七、声明

本产品使用前请认真阅读产品说明书，建议按照使用方法施工。如因施工不当造成的损失本公司不承担任何责任。