KW5386彩缝宝

# 一、产品介绍

# 本产品是一种抗菌、防霉、抗污、防水的新型高分子材料，产品固化后具有抗菌防霉、不发黑不发霉、光亮炫丽、坚硬如瓷、固化速度适中、耐黄变性好、色彩丰富、绿色环保等性能特点，可替代传统水泥基填缝剂使用，可解决家居装饰中瓷砖缝隙处发霉、发黑的问题。

# 二、产品用途

# 豪宅、酒店、别墅、会所、住宅等装饰中的大理石、人造石、瓷砖（抛光砖、釉面砖、仿古砖）的地面与墙面的缝隙填充密封。

# 技术指标

| 外观 | 调胶比例 （重量比） | 比重（g/cm3) | 固化时间（25℃，h） | 固化收缩率 | 拉剪强度（钢-钢，MPa） | 邵氏硬度（邵氏D） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A、B组份为均质膏状体 | A：B= 1：1 | 1.05-1.2 | 2-3h | ≤1% | ≥8 | 70-80D |

# 四、使用方法

1、将需要施胶基材表面清洁干净，去除油污、灰尘；

2、设定施胶的宽度，贴上美纹纸胶带，确保施胶后平整美观；

3、采用省力胶枪施工，先打出约40cm胶料弃之不用，确保胶料混合均匀；

4、沿着缝隙、墙边打胶，出胶口的直径应小于缝隙的宽度，宁少勿多不溢胶；

5、打完胶后用圆形棒刮平、修直胶条，胶体未干前将美纹纸撕去，如有溢胶，可以用酒精擦拭或等初固化后铲除；

6、静置2-3小时初固化后，维护至隔天完全固化。

五、注意事项

1、每次使用新的混合管都需要打出前端混合不均的胶。

2、如果施胶过程中出现有较多空气的情况，应舍弃约10cm混合不均的胶。

3、未固化前，保持施胶部位干燥，否则对胶的固化效果有较大影响。

4、特殊基材可咨询我司技术服务人员询问产品是否适用

六、产品储运

1、产品规格：400ML/组、25组/箱。

2、储存条件：本产品存储在阴凉、通风干燥处、储存温度5℃-30℃为宜

3、保质期：正常的储存条件下，未使用产品保质期为12个月

七、声明

本产品使用前请认真阅读产品说明书，建议按照使用方法施工。如因施工不当造成的损失本公司不承担任何责任。