KW5968点挂胶

- 性能特点
本品主要由改性环氧树脂和改性胺固化剂组成的环氧胶粘剂，产品具有以下特点：
1、粘接强度高、剥离强度高；
2、韧性好、固化收缩率小；
3、耐老化性能、耐高低温性能优良；
4、固化速度快，操作简单；

二、技术指标

| 外观 | 调胶比例 （重量比） | 适用期（25℃，min） | 初固化时间（25℃，min） | 拉伸剪切强度（钢—钢，MPa） | 压剪强度（MPa） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 石材-石材 |  |  |  | 石材-钢 |
| A组份乳白色粘稠体 B组份浅黄色粘稠体 | 1：1 | 5 | 20-30 | ≥12 | 标准条件（48h） | 浸水（25℃*168h） | 热处理 （80℃*168h） | 冻融循环 （50次） | 标准条件（48h） |
|  |  |  |  |  | ≥12 | ≥11 | ≥11 | ≥11 | ≥11 |

三、使用方法
1、基材处理:对需要点挂的石材及陶瓷等材料以及墙面进行基材处理；
2、按重量比A:B=1:1调胶，充分搅拌混合均匀，以混合颜色一致为准；
3、将混合好的胶体点在将要铺贴的材料上，四个角及中间各点一点；
6、将点好的胶进行铺贴即可，铺贴时间不超过10分钟；

四、注意事项
1、调胶混合必须均匀，否则会影响粘接强度；
2、一次调胶不能太多，建议每次调胶约50g左右，即调即用；
4、取胶工具不能混用，用后盖严，切勿入口；
6、如胶水接触皮肤，可先用酒精清洗，再用大量清水洗干净即可；
7、使用本品前，请预先试用，能够达到使用要求后再批量使用；

五、储运包装
1、贮运于阴凉、通风、干燥的环境中，有效期一年，过期经检验合格，可继续使用。本品属于非危险品，按一般物品贮运；
2、包装规格： 2kg/组