KW6103石材修补胶

- 产品简介
    本产品是一种由改性环氧树脂、固化剂组成的环氧胶粘剂，产品特性如下所示：
1、极低的混合粘度，渗透性能极佳，尤其适合于强化细小且较深的裂缝和石材表面的大面积修补；

2、低温潮湿固化效果优良，可在石材未完全干燥的情况下施工；

3、粘接强度较高，固化后收缩率小；
4、十分优异的研磨效果与光泽度，经合理加工能增加石材表面光度。

二、适用范围  
    主要适用于石材加工过程中对石材微裂缝的修补增强；也适用于石材翻新过程中对石材表面进行全面的修复。

三、技术指标

| 外观 | 调胶比例 （重量比） | 粘度 （25℃，mPa•s） | 适用期(25℃，min) | 初固化时间（25℃，h） | 拉伸剪切强度（钢-钢，MPa） | 压剪强度（MPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A、B均为无色透明液体 | 4：1 | A：400-600 B：20-40 | 30-40 | 3-4 | ≥16 | ≥16 |

四、使用方法
1、表面处理：除去石材修补处的油污、尘土和其他杂质，并进行干燥处理；
2、调胶：将胶按重量比A：B=4：1混合均匀，如需要调色必须使用环氧专用调色剂进行调色；
3、涂胶：将混合好的胶液缓慢倒置于石材修补处，往返刮胶，对缺陷较多的石材在第一次刮胶静置20-40分钟后再刮第二次胶；

4、固化及后处理：常温静置固化24小时后进行打磨。为加速胶固化，可将石材预热50-60℃；

5、推荐使用量为100-200克/㎡。

五、注意事项
1、调胶必须按比例混合均匀，以免影响使用效果；
2、对疏松、破损较大的石材，应先剔除石材杂质部分，然后再使用本产品进行修补，完全开裂的石材应进行底部密封后使用本产品修补。
3、本产品在打磨抛光时的工作温度建议在50摄氏度以下，温度过高可能对胶的性能有一定影响。
4、在施胶温度低于15℃时，固化速度会缓慢，产品可能无法达到预定的效果，建议加温固化。

- 保持施工场所通风，穿戴必须的防护用品；

6、因石材的物理、化学性质不同，使用本品前，请预先试用，以避免差错！
7、如胶液接触皮肤，可先用酒精清洗，再用大量清水洗干净即可。
六、储运包装
1、密封储存于阴凉干燥处，有效期一年，过期产品需检验合格后方可使用；

2、按非危险品储运。
3、包装规格：15kg/件，塑料瓶包装，100kg/组塑料桶包装。

七、产品执行标准：GB 24264-2009饰面石材用胶粘剂