KW6181石材修补胶

一、性能特点
   本品是一种由改性环氧树脂、固化剂组成的无色透明环氧胶粘剂，产品具有以下特点：
1、低粘度、渗透力极强，粘附力强，能渗透到石材内部增强石材结构，能大大提高石材强度和板材合格率，修补后的石材成材率较高；
2、耐黄变性能特别优异，适合使用于浅色板材或室外产品的修补。
3、固化后收缩率小，耐水、耐油、耐老化，适于各色板材的微裂缝修补。
4、十分优异的研磨效果与光泽度，经合理加工能增加石材表面光度。
二、适用范围
    用于各类石材、混凝土孔洞、裂缝的填充、修补，能对石材的孔洞、微裂纹、裂缝、砂眼、鸡爪纹、疏松、破损等不同程度的缺陷进行全面的修复与增强。
三、技术指标

| 外观 | 调胶比例 （重量比） | 粘度 （25℃，mPa•s） | 适用期(25℃，min) | 初固化时间（25℃，h） | 拉伸剪切强度（钢-钢，MPa） | 压剪强度（MPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A、B均为无色透明液体 | 3：1 | A：500～800 B：10～20 | 40～60 | 6～8 | ≥16 | ≥16 |

四、使用方法
1、表面处理：除去石材修补处的油污、尘土和其他杂质，并进行干燥处理；
2、调胶：将胶按重量比A：B=3：1混合均匀，如需要可加入柯威调色剂进行调色，加入量为0.5-1%；
3、涂胶：将混合好的胶液缓慢倒于石材修补处，往返刮胶，对缺陷较多的石材在第一次刮胶静置20-40分钟

后再刮第二次胶，也可采用滴胶渗透裂缝，每隔几分钟填缝一次，反复操作2-3遍；
4、固化及后处理：常温静置固化，为加速胶固化，可将石材预热50-60℃，然后上胶、烘板，4小时后可进入

下道工序；对于较厚的石材可双面渗胶，也可真空加压渗胶，增加胶液的渗透力；
5、推荐使用量为100-200克/㎡。

五、注意事项
1、调胶必须按比例混合均匀，以免影响使用效果，被处理过的石材可能由于石材差异，颜色会有一定程度的

加深。
2、对疏松、破损较大的石材，应先剔除杂质部分，然后再使用本产品进行修补，完全开裂的石材应进行底部

密封后再使用本产品修补。
3、本产品在打磨抛光时的工作温度建议在50摄氏度以下，温度过高可能对胶的性能有一定影响，温度低于

15℃时建议加温固化。
4、修补后的石材必须静置平放，待胶初固化后才能叠放；
5、B胶在贮存过程中可能会出现瓶口发白现象，这是产品的特性所致，对产品质量并无影响；
6、保持施工场所通风，穿戴必须的防护用品，推荐使用柯威液体手套进行操作
7、取胶工具不能混用，刮胶工具在胶未固化前用丙酮清洗后待用；
8、切勿将盖子混盖，用后盖严，切勿入口！
9、因石材的物理、化学性质不同，使用本品前，请预先试用，以避免差错！
10、如胶液接触皮肤，可先用酒精清洗，再用大量清水洗干净即可；
11、本产品完全固化后，对人体健康没有伤害。

- 贮运包装
1、密封贮存于阴凉通风干燥处，保质期一年以上，过期经检验合格后方可使用。

2、按非危险品储运。
3、包装规格：16 KG/件，塑料瓶包装；80 kg/组，塑料桶包装。

七、产品执行标准：GB 24264-2009饰面石材用胶粘剂