KW6182石材修补胶

一、产皮简介

本产品是一种由改性环氧树脂、固化剂组成的环氧胶粘剂，产品具体以下性能特点：

1、极低的粘度、渗透性极佳；

2、耐黄变性能好，几乎不黄变；

3、不含溶剂，固化后收缩率小；

4、十分优异的光泽度及石材颜色加深效果；

二、适用范围

主要用于结构较疏松，强度较低的石材增强，起到强化作用，也可用于对石材较脆弱的砂质部分、细微裂缝等缺陷的修补，还能满足加深石材颜色的需求。

- 技术指标

| 外 观 | 调胶比例 （重量比） | 粘 度 （25℃，mPa•s） | 使用时间（25℃，min） | 初固化时间（25℃，h | 拉伸剪切强度（MPa） | 压剪强度（MPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A、B均为无色透明液体 | A：B =3:1 | A：100-300 B：10以下 | 40-60 | 18-20 | ≥10 | ≥11 |

四、使用方法

1、表面处理：除去石材修补处的油污、尘土和其他杂质，并进行干燥处理。

2、调胶：将胶按重量比A：B=3：1混合均匀，如需要可加入柯威调色剂进行调色，加入量为1-5%。

3、涂胶：将混合好的胶液缓慢倒于石材修补处，往返刮胶，对缺陷较多的石材在第一次刮胶静置20-40分钟后再刮第二次胶；也可采用滴胶渗透裂缝，每隔几分钟填缝一次，反复操作2-3遍，应板材表面有一定的余胶。。

4、固化及后处理：常温静置固化48小时后进入下一工序。为加速胶固化，可将石材预热40-50℃，然后涂胶。对于较厚的石材可双面渗胶，也可抽真空渗胶，增加胶液的渗透力。

五、注意事项

1、调胶必须按比例混合均匀，以免影响使用效果；

2、对疏松、破损较大的石材，应先剔除杂质部分，然后再使用本产品进行修补，完全开裂的石材应进行底部密封后使用本产品修补。

3、本产品在打磨抛光时的工作温度建议在50摄氏度以下，温度过高可能对胶的性能有一定影响。

4、修补后的石材必须静置平放，待胶固化不粘手后，在石板上涂抹适量滑石粉之类的润滑剂，然后才能叠放，以免上下石材粘结在一起；

5、石材表面处理剂、非环氧类胶及其它化学品切勿涂于或渗到粘接的表面，以免与胶发生化学反应，影响胶的性能或出现胶不固化的现象；

6、取胶工具不能混用，刮胶工具在胶未固化前用丙酮清洗后待用；

7、切勿将盖子混盖，用后盖严，切勿入口！

8、因石材的物理、化学性质不同，使用本品前，请预先试用，以避免差错！

六、贮运包装

1、密封储存于阴凉干燥处，有效期一年，过期经检验合格后可继续使用。

2、按非危险品储运。

3、包装规格：20kg/件，80kg/组，800kg/组，塑料桶包装。

七、产品执行标准：GB24264-2009饰面石材用胶粘剂。