KW6216石材背网胶

一、产品简介
   本产品为一种改性环氧树脂、固化剂组成的双组份室温固化环氧胶粘剂，其具有以下性能特点：
  1、粘接强度高、渗透性强、附着力强、韧性好
  2、耐水、耐油、耐溶剂性能好、耐候性

二、适用范围

本品主要适用于各种玻纤网、丝网与大理石、花岗岩等石材的背网粘接，大大增强石材本身强度。

- 技术指标

| 外 观 | 调胶比例 （重量比） | 粘 度 （25℃，mPa•s） | 使用时间（25℃，min） | 初固化时间（25℃，h | 拉伸剪切强度（MPa） | 压剪强度（MPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A、B均为无色透明液体 | A：B =2:1 | A：600-800 B：300-500 | 10-15 | 2-3 | ≥10 | ≥11 |

- 四、使用方法
 1、对石材表面进行清洁并干燥，将网平整的铺在石材上面。
 2、将胶按比例A：B=2：1混合均匀，倒在网布上面，用刮胶刀往返刮胶，不能缺胶。
 3、常温2-3小时初固化， 4-6小时可将板材叠放。
五、注意事项
 1、胶现配现用，一次性调胶不宜过多，调胶后必须在使用时间内用完，出现凝胶切勿使用。
 2、调胶温度越高，调胶量越多，可使用时间越短，反之，可使用时间越长。
 3、取用两组份胶液的器具切勿混用，不要将混合后剩余胶水放回原包装桶内。
 4、如胶液粘度较大，使用不方便，可在胶中加入3%的无水乙醇或丙酮稀释，也可在40-60℃水浴中加热使其粘度降低。

5、产品使用前请预先试用，以免差错。
六、储运包装
1、密封贮存于阴凉干燥中，保质期为一年，过期经检验合格可继续使用。
2、按非危险品储运。
3、包装规格： 60kg/组，塑料桶包装；600kg/组，铁通包装

七、产品执行标准：GB 24264-2009饰面石材用胶粘剂