KW6282石材修补胶

一、产品简介
    本品是一种由改性环氧树脂、固化剂组成的无色透明环氧胶粘剂，产品具有以下性能特点：
    1、耐黄变性能好、渗透性强、修补强度高、；
    2、低气味、高光泽、较好的操作使用性能；
    3、耐候性好、耐油、耐化学介质优良；
    4、较好的研磨及抛光性效果；
二、适用范围
    用于各类石材表面微裂纹、砂眼、鸡爪纹、蚂蚁路、裂缝、凹凸不平的修补，特别适用于要求耐黄变性能好、板材疏松（裂缝、孔洞较多）的大理石、花岗岩修补与增强。

三、技术指标

| 外 观 | 调胶比例 （重量比） | 粘 度 （25℃，mPa•s） | 使用时间（25℃，min） | 初固化时间（25℃，h | 拉伸剪切强度（MPa） | 压剪强度（MPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A、B均为无色透明液体 | A：B =5:1 | A：900-1200 B：30-60 | 8-12 | 2.5-3 | ≥10 | ≥10 |

四、使用方法
1、基材处理：将石材表面打磨粗糙，除去石材表面的油污、灰尘等其它杂物，保持待修补表面干燥清洁。
2、调胶：将胶按重量比A：B=5：1比例调匀后，根据石材颜色加入柯威专用色浆，搅拌均匀。
3、涂胶及固化：
 A、加温固化生产工艺：将石材板面温度预热至50-60℃，将调匀后的胶液倒置于石材上，用刮胶刀刮涂均

匀，对细小裂缝应往返刮胶，使胶液多次渗透；刮好胶的石材在流水线上运行30分钟左右，待胶层基本初固化后，

石材下线静置24-48小时后进行下一工序加工（板面温度越高，胶固化速度越快，但不宜超过70℃）。

B、常温固化生产工艺：将调匀后的胶液倒置于石材上，用刮胶刀刮涂均匀，对细小裂缝应往返刮胶，使胶

液多次渗透；静置固化24-48小时。对较大缺陷的石材应在第一次初固化后进行第二次刮胶，24小时-48小时后再进行研磨、抛光。

4、缺陷修补：石材表面如有重大缺陷时，应先将杂质剔除，取胶和适量石粉调匀修补缺陷，待胶固化后进行

打磨，然后再刮面胶。
五、注意事项
1、调胶必须按比例混合均匀，以免影响使用效果。
2、因流水线在运行过程中会有震动，对胶的修补强度可能会产生一些不利影响。因此应调整好流水线的平衡震动。常温固化的石材在涂胶后必须静置平放，待胶初固化（不粘手）后，在石板上涂上一些滑石粉之类的润滑剂，才能叠放，以免上下石材粘结在一起。
3、在施胶温度低于10度以下时，固化速度会缓慢，可能出现胶层发白或油面情况皆属于正常现象，建议加温固化。
4、如胶液粘度过大时可加入3%的无水乙醇或丙酮，或将A、B组份分别加热处理来降低产品粘度。
5、因石材的物理、化学性质不同，使用本品前，请预先试用，以避免差错！石材表面处理剂、非环氧类胶及其它化学品切勿涂于或渗到粘接的表面，以免与胶发生化学反应，影响胶的性能或出现胶不固化的现象。
6、取胶工具不能混用，刮胶工具在胶未固化前用丙酮清洗待用。
7、施工现场应通风良好，并做好必要的劳动防护。
六、贮运包装
1、密封贮存于阴凉干燥处，有效期为一年，过期经检验合格，可继续使用。
2、按非危险品储运。
3、包装规格：240kg/组，1200kg /组，铁桶包装。

七、产品执行标准：GB 24264-2009饰面石材用胶粘剂