KW6285石材修补胶

一、性能特点
   本产品是一种由改性环氧树脂、固化剂组成的无色透明环氧胶黏剂，产品具有以下性能特点：
 1、产品耐黄变性能好、修补强度高；
 2、产皮固化速度快、收缩率小；
 3、耐油、耐化学介质优良；
 4、较好的研磨及抛光性效果；
二、适用范围
   特别适用于石材表面裂缝、孔洞、鸡爪纹、蚂蚁路、凹凸不平的修补与增强。
三、技术指标

| 外 观 | 调胶比例 （重量比） | 粘 度 （25℃，mPa•s） | 可使用时间 （25℃，min） | 初固化时间 （25℃，h） | 拉伸强度（MPa） | 压缩强度（MPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A、B均为无色透明液体 | 2：1 | A：600-800 B：200-300 | 10-15 | 4-5 | ≥10 | ≥11 |

四、使用方法
（一）基材处理：将石材表面打磨粗糙，除去石材表面的油污、灰尘等其它杂物，保持待修补表面干燥清洁；

（二）立式烘干线生产工艺：

1、石材进入烘箱预热加温至45-55℃左右，出板后机械化混合开胶、刮平渗透。

2、石材进入真空箱密闭抽真空5-10秒，进入自然状态，人工补胶。

3、补胶后的石材进入烘箱加温45-55℃静置固化2-3小时后进入下一工序。

（三）常温固化生产工艺：

1、将胶按重量比A：B=2：1比例调匀后；

2、石材进入烘箱预热加温至50℃-70℃（最高温度不能超过70℃），出板后机械化混合开胶、刮平渗透。

3、在线上运行40分钟以上，待胶初固化后即可收板；

4、石材表面如有重大缺陷时，应先将杂质剔除，取胶和适量石粉调匀修补缺陷，待胶固化后进行打磨，然后再刮面胶。

五、注意事项
1、调胶必须按比例混合均匀，以免影响使用效果；
2、调胶后的石板必须静置平放，待胶固化不粘手后，在石板上涂上一些滑石粉之类的润滑剂，才能叠放，以免上下石材粘结在一起；
3、在施胶温度低于10℃时，固化反应速度会缓慢，建议加温固化。
4、如胶液粘度过大时可加入3%的无水乙醇或丙酮，或将A、B组份分别加热处理来降低产品粘度。
5、因石材的物理、化学性质不同，使用本品前，请预先试用，以避免差错！石材表面处理剂、非环氧类胶及其它化学品切勿涂于或渗到粘接的表面，以免与胶发生化学反应，影响胶的性能或出现胶不固化的现象；
6、取胶工具不能混用，刮胶工具在胶未固化前用丙酮清洗待用；
7、施工时请带好防护手套,切勿将盖子混盖，用后盖严，切勿入口！

六、储运包装
1、密封贮存于阴凉干燥处，有效期为一年，过期经检验合格，可继续使用。

2、按非危险品储运。
3、包装规格：240kg/组，600kg /组，铁桶包装。

七、产品执行标准；GB 24264-2009饰面石材用胶粘剂。