KW6286石材修补面胶

- 产品简介
   本品为低粘度双组份环氧胶粘剂，主要由环氧树脂、改性胺固化剂组成，具有以下特点：
 1、固化速度快，附着力强,胶层无色透明，韧性好；
 2、较好的研磨及抛光性；
 3、耐候性好、耐黄变优良、耐水、耐油、耐化学介质优良。
二、适用范围
    主要用于各类种大理石表面孔洞、鸡爪纹、蚂蚁路、裂缝、凹凸不平的修补。
三、技术指标

| 外 观 | 调胶比例 （重量比） | 粘 度 （25℃，mPa•s） | 使用时间（25℃，min） | 初固化时间（25℃，h | 拉伸剪切强度（MPa） | 压剪强度（MPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A、B均为无色透明液体 | A：B =7:1 | A：900-1200 B：30-60 | 8-12 | 2-3 | ≥10 | ≥10 |

四、使用方法
1、基材处理：将石材表面打磨粗糙，除去石材表面的油污、灰尘等其它杂物，保持待修补表面干燥清洁。
2、调胶：将胶按重量比A：B=7：1比例调匀后，根据石材颜色加入柯威专用色浆，搅拌均匀。
3、涂胶及固化：
   A、加温固化生产工艺：将石材板面温度预热至50-60℃，将调匀后的胶液倒置于石材上，用刮胶刀刮涂均

匀，对细小裂缝应往返刮胶，使胶液多次渗透；刮好胶的石材在流水线上运行30分钟左右，待胶层基本初固化后，

石材下线静置24-48小时后进行下一工序加工（板面温度越高，胶固化速度越快，但不宜超过70℃）。
B、常温固化生产工艺：将调匀后的胶液倒置于石材上，用刮胶刀刮涂均匀，对细小裂缝应往返刮胶，使胶

液多次渗透；静置固化24-48小时。对较大缺陷的石材应在第一次初固化后进行第二次刮胶，24小时-48小时后再

进行研磨、抛光。

4、缺陷修补：石材表℃面如有重大缺陷时，应先将杂质剔除，取胶和适量石粉调匀修补缺陷，待胶固化后进

行打磨，然后再刮面胶。
五、注意事项
1、调胶必须按比例混合均匀，以免影响使用效果。
2、因流水线在运行过程中会有震动，对胶的修补强度可能会产生一些不利影响。因此应调整好流水线的平衡震动。常温固化的石材在涂胶后必须静置平放，待胶初固化（不粘手）后，在石板上涂上一些滑石粉之类的润滑剂，才能叠放，以免上下石材粘结在一起。
3、在施胶温度低于15℃时，固化速度会缓慢，可能出现胶层发白或油面情况皆属于正常现象，建议加温固化。
4、如胶液粘度过大时可加入3%的无水乙醇或丙酮，或将A、B组份分别加热处理来降低产品粘度。
5、因石材的物理、化学性质不同，使用本品前，请预先试用，以避免差错！石材表面处理剂、非环氧类胶及其它化学品切勿涂于

或渗到粘接的表面，以免与胶发生化学反应，影响胶的性能或出现胶不固化的现象。
6、取胶工具不能混用，刮胶工具在胶未固化前用丙酮清洗待用。
7、施工现场应通风良好，并做好必要的劳动防护。

六、贮运包装
1、密封贮存于阴凉干燥处，有效期为一年，过期经检验合格可继续使用。
2、按非危险品储运。
3、包装规格：240kg/组，1600kg /组，铁桶包装。

七、产品执行标准：GB 24264-2009饰面石材用胶粘剂