KW6588石材修补胶

一、产品简介

本产品是一种由改性环氧树脂、固化剂组成的无色透明环氧胶粘剂，可全面替代国外同类产品，产品具有具有以下性能特点：

1、低粘度、渗透性极强，可使用时间长，适合流水线涂胶工艺。

2、修补强度高、耐黄变性能极好、耐候性能极佳。

3、光泽度高、收缩率小、耐油、耐化学介质优良。

4、十分出色的研磨及抛光增艳性效果。

二、适用范围

适用于各类石材表面微裂纹、孔洞、鸡爪纹、蚂蚁路、凹凸不平的修补及增强，特别适用于浅色的大理石、玉石高品质天然石材修补。

- 技术指标

| 外 观 | 调胶比例 （重量比） | 粘 度 （25℃，mPa•s） | 使用时间（25℃，min） | 初固化时间（25℃，h | 拉伸剪切强度（MPa） | 压剪强度（MPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A、B均为无色透明液体 | A：B =4:1 | A：400-600 B：30-60 | 20-30 | 3-4 | ≥14 | ≥14 |

四、使用方法

（一）基材处理：将石材表面打磨粗糙，除去石材表面的油污、灰尘等其它杂物，保持待修补表面干燥清洁；

（二）立式流水线生产工艺：

1、石材进入烘箱预热加温至40℃左右，出板后机械化混合开胶、刮平渗透。

2、石材进入真空箱密闭抽真空5-10秒，进入自然状态，人工补胶。

3、补胶后的石材进入烘箱加温40℃静置固化2-3小时后进入下一工序。

（三）卧式流水生产工艺：

1、将胶按重量比A：B=4：1比例调匀后，根据石材颜色加入柯威专用色浆，搅拌均匀。

2、石材进入烘箱预热加温至65℃-70℃，出板后机械化混合开胶、刮平渗透。

3、在线上运行45分钟以上，即可收板；

4、石材表面如有重大缺陷时，应先将杂质剔除，取胶和适量石粉调匀修补缺陷，待胶固化后进行打磨，然后再刮面胶。

五、注意事项

1、调胶必须按比例混合均匀，以免影响使用效果，机械混合、喷胶设备应在每批次生产后用丙酮进行清洗。

2、在施胶温度低于15度以下时，固化反应速度会缓慢，建议加温固化。

3、因石材的物理、化学性质不同，使用本品前，请预先试用，以避免差错！

4、取胶工具不能混用，刮胶工具在胶未固化前用丙酮清洗待用。

5、施工时请带好防护手套,切勿将盖子混盖，用后盖严，切勿入口！

6、特殊石材修补及工艺可质询我司技术服务人员产品是否适用。

六、储运包装

1、密封贮存于阴凉通风干燥处，有效期为一年，过期经检验合格可继续使用。

2、按非危险品储运。

3、包装规格：250kg/组塑料桶包装，1000kg/组铁桶包装。

七、产品执行标准：GB24264-2009饰面石材用胶粘剂。