KW6656铝蜂窝复合胶

- 产品简介

- 本品主要由改性环氧树脂和改性胺固化剂组成的环氧胶粘剂，产品具有以下特点：
1、粘接强度高、剥离强度高；
2、韧性好、收缩率小；
3、耐老化性能、耐高低温性能优良；
4、环保无毒、使用性能好。

- 适用范围：

- 主要用于各种石材与铝蜂窝复合板、铝塑板与普通天然石材的复合粘接。

三、技术指标

| 外观 | 调胶比例 （重量比） | 适用期（25℃，min） | 初固化时间（25℃，h） | 拉伸剪切强度（钢—钢，MPa） | 压剪强度（MPa） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 石材-石材 |  |  |  | 石材-钢 |
| A组份乳白色粘稠体； B组份浅黄色粘稠体 | 2：1 | 35-45 | 5-6 | ≥12 | 标准条件（48h） | 浸水（25℃*168h） | 热处理 （80℃*168h） | 冻融循环 （50次） | 标准条件（48h） |
|  |  |  |  |  | ≥12 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 |

四、使用方法
1、基材处理
   （1）石材刮平定厚,并清洗干燥；
   （2）将铝板基材表面打磨粗糙；
   （3）用无水乙醇或丙酮清洗干净铝板基材表面的油污并干燥；
   （4）将铝板基材表面进行喷砂处理。
2、按重量比A:B=2:1调胶，充分搅拌混合均匀，以混合颜色一致为准；
3、将混合好的胶液倒置在复合基材上,用刮胶刀往返刮平，最好采用双面刮胶，以避免缺胶；
4、将刮好胶的板材叠合在一起，并前后左右错动，排除复合板材间的空气，使胶充分填充板材；
5、将复合基材上下对齐，静置加压固化，施压要均匀，压力以板材四周有适当的胶液流出为准，压力过大会

造成铝蜂窝型变；
6、复合板材在25-40℃条件下固化4-6小时，24小时后进入下一工序，也可将石材放置于50-60℃条件下加

温固化3-4小时，冷却至室温，即可进入下道工序。

五、注意事项
1、调胶混合必须均匀，否则会影响粘接强度；
2、一次调胶不能太多，现调现用，调好的胶必须在适用期内用完，超过适用期的胶不能再用，否则影响粘接强度。使用温度越

高，胶水的适用期越短；
3、压力不要过大，以免胶液流出过多，造成缺胶现象，影响粘接强度，也避免将铝板压变形；
4、取胶工具不能混用，用后盖严，切勿入口；
5、保持施工场所通风，穿戴必须的防护用品，；
6、如胶水接触皮肤，可先用酒精清洗，再用大量清水洗干净即可；
7、使用本品前，请预先试用，能够达到使用要求后再批量使用。

- 储运包装
1、贮运于阴凉、通风、干燥的环境中，有效期一年，过期经检验合格，可继续使用。

- 2、本品属于非危险品，按一般物品贮运。
3、包装规格： 25kg/桶，75kg/组，塑料桶包装。