KW6678石材复合胶

- 产品简介

- 本产品是是由改性环氧树脂、固化剂、填料组成的双组份环氧胶粘剂，产品具有以下性能特点：
1、产品环保无毒、粘接强度高；
2、产品耐湿热老化、高低温冻融及耐酸性优良；

- 用该产品复合好的板材具有在浸水、冻融循环、耐酸条件下剪切强度高、抗劈裂等特点。

- 产品耐潮湿固化优良、耐老化性能好

二、适用范围：
主要用于石材与瓷砖、石材与石材的等基材不完全干燥条件下的复合粘接。

三、技术指标

| 外观 | 调胶比例 （重量比） | 适用期（25℃，min） | 初固化时间（25℃，h） | 拉伸剪切强度（钢—钢，MPa） | 压剪强度（MPa） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 石材-石材 |  |  |  | 石材-钢 |
| A组份乳白色粘稠体； B组份浅黄色粘稠体 | 2：1 | 20-35 | 2-3 | ≥15 | 标准条件（48h） | 浸水（25℃*168h） | 热处理 （80℃*168h） | 冻融循环 （50次） | 标准条件（48h） |
|  |  |  |  |  | ≥14 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |

四、使用方法
1、将待复合的板材刮平定厚,并做清洗干燥处理；
2、将A、B组份分别搅拌均匀，按重量比A:B=2:1充分搅拌混合均匀，以混合颜色一致为准；
3、将混合好的胶液倒在板材上,用刮胶刀往返刮平，避免缺胶；
4、将刮好胶的板材叠合在一起，并前后左右错动，排除板材间的空气，使胶充分填充板材；
5、将板材上下对齐，静置加压固化，施压要均匀，压力以板材四周有适当的胶液流出为准；
6、常温2-3小时初固化，4-6小时可松压，24小时后可进入下道工序。也可将板材常温初固化后，放置于

50-60℃条件下加温固化2-3小时，冷却至室温，再进入下道工序。（较优的固化工艺：常温固化2-3小时后，在

60-80℃固化2小时，复合板材的粘接强度、抗劈裂、耐水、耐老化性能均有较大幅度提高）。

五、注意事项
1、调胶混合必须均匀，否则会影响粘接强度；
2、一次调胶不能太多，现调现用，调好的胶必须在适用期内用完，超过适用期的胶不能再用，否则影响粘接

强度。温度越高调胶越多，胶水的适用期越短；
3、取胶工具不能混用，盖子不能混盖，用后盖严重，切勿入口；
4、保持施工场所通风，穿戴必须的防护用品，推荐使用柯威液体手套进行操作；
5、如胶液接触皮肤，可先用酒精清洗，再用大量清水洗干净即可；
6、使用本品前，请预备先试用，能够达到使用要求后再批量使用。

六、储运包装
1、本品贮存于阴凉、通风、干燥的环境中，有效期一年，过期经检验合格，可继续使用。
2、本品属于非危险品，按一般物品储运。
3、包装规格：30kg/桶（90kg/组）；塑料桶包装。