KW6683玻璃复合胶

| 外观 | 调胶比例 （重量比） | 粘 度 （25℃，mPa•s） | 适用期 （25℃，min） | 初固化时间 （25℃，h） | 拉伸剪切强度 （钢-钢，MPa） | 压剪强度(MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A、B均为无色透明粘稠液体 | A：B= 2：1 | A：900-1200 B：500-800 | 30-40 | 4-6 | ≥12 | ≥12 |

一、产品简介
  本品是一种由改性环氧树脂、固化剂组成的无色透明环氧胶粘剂，具有以下特点：
   1、粘接强度高，韧性好，耐黄变性能好。
   2、耐水、耐油、耐老化、耐溶剂。
二、适用范围
    适用于水晶影像、水晶、玻璃、写真、图片、石材与玻璃的复合粘接。
三、技术指标

四、使用方法
1、除去待复合板材表面的油污、灰尘等其它杂物并保持干燥，玻璃表面最好做喷砂处理。
2、将胶按A：B= 2：1调匀后，均匀涂于粘接面。
3、将板材向一个方向叠合，以赶走气泡，均匀施压并保持施压时间在4-6小时，24小时后进入下道工序。
4、溢出的胶液可在未固化前用丙酮擦干净。

五、注意事项
1、调胶必须按规定比例混合均匀，以免影响使用效果。
2、为了提高粘接强度，可将玻璃复合面进行喷砂处理，以增加表面附着力。
3、石材表面处理剂、非环氧类胶及其它化学品切勿涂于或渗到粘接的表面，以免与胶发生化学反应，影响胶

的性能或出现胶不固化的现象。
4、A、B组份取胶工具不能混用，刮胶工具在胶未固化前用丙酮清洗待用。
5、切勿将盖子混盖，用后盖严，切勿入口！
6、因石材的物理、化学性质不同，使用本品前，请预先试用，达到自己的要求后再批量采用！

六、储运包装
1、密封贮存于阴凉干燥中，保质期为一年，过期经检验合格可继续使用。
2、本品属于非危险品，按一般物品储运。
3、包装规格：15kg/件,60kg/组、塑料桶包装。

七、产品执行标准：GB 24264-2009饰面石材用胶粘剂