KW6768荒料加固胶

- 产品简介

- 本产品是由改性环氧树脂、固化剂、无机填料制作的环氧胶黏剂产品，其具有以下特点

- 1、产品修补强度高，荒料包裹后不会出现崩边、掉角；

- 2、不流挂、涂刷性好、可在低温、潮湿条件下包裹加固石材；

- 3、产品保色性好，不易黄变；

- 4、产品使用方便、成本低廉，是当前最适合的荒料加固胶粘剂；

- 二、使用范围

- 主要用于荒料加固过程中粘贴网布，对荒料进行加固。

- 三、技术指标

| 外 观 | 调胶比例 （重量比） | 粘 度 （25℃，mPa•s） | 适用期 （25℃，min） | 初固化速度（25℃，h） | 拉伸剪切强度（MPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB组份均为乳白色粘稠液体 | 2：1 | A：15000-20000 B：15000-20000 | 20-30 | 3-4 | ≥15 |

- 四、使用方法

1、按石材切剖要求，清洁、清理、平整、干燥荒料四个面。

2、将胶液按重量比A:B=2:1调均，先对不平整的荒料表面进行点补。

3、用刮胶刀均匀刮涂于石材表面，用密度较大的玻纤布（白金布）对整个石材进行覆盖包裹，轻压平整。然后再次用胶刮涂胶液于玻纤布上，二次补胶平整。

4、静置固化4-5小时后，对缺胶处进行点补，静置固化48小时可进入切割工序。

五、注意事项

1、调胶必须均匀，以颜色一致为准；

2、为了保证包裹强度，荒料表面必须处理干净，并进行适当干燥；

3、荒料不平之处必须贴平压实，以免网布鼓起缺胶；

4、保持施工环境通风，做好必要的劳动防护；

5、如不慎接触皮肤用大量清水冲洗，在用肥皂水清洗即可。

六、储运包装

1、密封贮存于阴凉干燥处，有效期为一年，过期经检验合格，可继续使用。

2、按非危险品储运。

3、包装规格：30kg/桶，90kg/组，塑料桶包装。