KW6816真空灌注胶

一、产品简介

本产品是一种由改性环氧树脂、固化剂组成的环氧胶粘剂产品，具有以下特点：

1、极低粘度，渗透性极好；

2、在潮湿环境下能获得比较好的固化效果；

3、耐老化性好，耐介质性能好；

二、适用范围

主要用于大理石、玉石、花岗岩等石材荒料内部缺陷的渗透性修补。

三、技术指标

| 外 观 | 调胶比例 （重量比） | 粘 度 （25℃，mPa•s） | 使用时间（25℃，min） | 初固化时间（25℃，h | 拉伸剪切强度（MPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A、B均为无色透明液体 | A：B =4：1 | A：100-200 B：5-15 | 20-30 | 4-5 | ≥17 |

四、使用方法

1、先将待修补的石材荒料进行适当的干燥处理，可在阳光下暴晒数小时；

2、将荒料用导流网、真空袋等包裹密封好；

3、在荒料的顶部装上压力表等，在荒料下面的合适位置安装进胶嘴；

4、将胶按照重量比充分混合均匀，倒在灌胶设备中，将出胶口和进胶嘴进行连接，开启设备进行灌注，控制好灌胶时的压力。

5、灌胶完毕，将进胶嘴密封，待胶凝胶后，关掉真空泵，胶水完全固化后可进行下一道工序。

五、注意事项

1、真空袋应密封好，以免在灌胶时出现漏气，影响真空度；

2、胶一定要混合均匀，以免固化不完全；

3、树脂收集器在使用后要及时进行清理，备下次使用；

4、接触皮肤立即用大量清水冲洗，如不慎进入眼睛应先用大量清水冲洗，就医。

六、储运包装

1、本品应贮存在阴凉、通风、干燥的环境，储存时间一年

2、本品属于非危险品，按一般物品储运

3、包装规格：A:4kg/桶，B：1kg/瓶，A胶20kg/件,B胶16kg/件，80kg/组

七、产品执行标准

产品执行GB24264-2009饰面石材用胶粘剂