KW6910石材结构胶

一、产品简介

本品为双组份、室温固化改性环氧胶粘剂，具有以下特点：

1、本产品奶白色膏状体,触变性好,不流挂;

2、粘接强度高、韧性好、固化速度快，低温固化效果好；

3、耐黄变性能佳，几乎不黄变；

4、耐水性好、耐老化，耐冷热交变性能好。

5、容易打磨和调色，光泽度好。

二、适用范围

适用于各种石材、陶瓷、金属、混凝土的粘接和修补，如花岗石台面板粘边、大理石或马赛克拼花、石材异型材粘接等，特别适合于浅色及白色石材表面修补和拼接。

三、技术指标

| 外观 | 调胶比例 （重量比） | 适用期 （25℃，min） | 初固化时间（25℃，h） | 拉剪强度（钢-钢，MPa） | 压剪强度（石材-石材，MPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A、B组份均为奶白色膏状体 | A：B= 2：1 | 10-15 | 1.5-2 | ≥15 | ≥15 |

四、使用方法

1、将胶按比例充分调匀后，用调胶刀将胶均匀刮涂于石材粘接部位，叠合并施压，常温固化24小时后可投入下道工序。冬季气温低时，可将涂胶后的板材加热至50-60℃，1-2小时后即可进入下道工序。

2、对于浅色石材表面孔洞、裂缝等缺陷的修补，可在胶中加入适当的石粉，混合均匀后再进行修补。

3、根据石材不同颜色在胶液中加入石材专用色浆调成与石材相应的颜色；色浆加量为胶量的1-5%。

五、注意事项

1、粘接施工温度不能低于5℃，冬天可适当加热以提高板面温度。

2、胶现配现用，一次性调胶不宜过多，调胶后必须在可使用时间内用完，出现凝胶时切勿使用。调胶温度越高，调胶量越多，可使用时间越短，反之，可使用时间越长。

3、取用两组份胶液的器具切勿混用，不要将混合后剩余胶水放回原包装内，在胶没有完全固化时不可移动板材。

4、如胶液粘度较大，使用不方便，可在胶中加入3%的无水乙醇或丙酮稀释，也可在40-60℃水浴中加热使其粘度降低。

5、因石材的物理、化学性质不同，请预先试用，以免差错。切勿将盖子混盖，用后盖严，切勿入口！

六、储运包装

1、密封贮存于阴凉干燥通风处，有效期一年，过期经检验合格后可继续使用。

2、按非危险品类运输。

3、包装规格：1.5kg/组，9组/件,铁厅包装。