KW6918环氧树脂胶

- 产品简介

- 本产品为环氧树脂及固化剂组成的双组份、室温固化改性环氧胶粘剂，具有以下特点：
1、粘接强度高、韧性好、固化速度较快；
2、产品固化收缩率低、固化硬度高；
3、耐磨、耐酸碱、耐老化，冻融循环性能好；
二、适用范围
     适用于各种石材、陶瓷、金属、混凝土的粘接和修补，如花岗石台面板粘边、大理石或马赛克拼花、石材异型材粘接等。
三、技术指标

| 外观 | 调胶比例 （重量比） | 粘度 25℃，mPa.s | 适用期 （25℃，min） | 初固化时间（25℃，h） | 拉剪强度 （钢-钢，MPa） | 压剪强度 （石材-石材，MPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A为无色透明色、B浅黄色透明液体 | A：B= 1：1 | A：11000-15000 B：13000-18000 | 10-15 | 3-4 | ≥15 | ≥13 |

四、使用方法
1、粘接基材表面应平整、清洁、干燥，去除灰尘、油污。
2、将胶按比例充分调匀后，用调胶刀将胶均匀刮涂于石材粘接部位，叠合并施压，常温固化6小时后可投入下道工序。

3、根据石材不同颜色在胶液中加入石材专用色浆调成与石材相应的颜色；色浆加量为胶量的0.5-1%。
4、粘接部位挤出多余的胶，未固化前可用布蘸少量酒精或丙酮擦洗干净。

五、注意事项
1、粘接施工温度低于15℃，胶液固化速度较慢，建议加温固化。
2、胶现配现用，一次性调胶不宜过多，调胶后必须在可使用时间内用完，出现凝胶时切勿使用。调胶温度越高，调胶量越多，可使用时间越短，反之，可使用时间越长。
3、取用两组份胶液的器具切勿混用，不要将混合后剩余胶水放回原包装内，在胶没有完全固化时不可移动板材。
4、如胶液粘度较大，使用不方便，可在40-60℃水浴中加热使其粘度降低。
5、因石材的物理、化学性质不同，请预先试用，以免差错。切勿将盖子混盖，用后盖严，切勿入口！

六、储运包装
1、密封贮存于阴凉干燥通风处，有效期一年，过期经检验合格后可继续使用。
2、按非危险品运输。
3、包装规格：18kg/件，铁厅包装；40kg/组，塑料桶包装。