KW7599美缝原胶

一、性能特点

本品为双组份、室温固化改性环氧胶粘剂，具有以下特点：

1、本产品半透明膏状体,触变性好,不流挂;

2、粘接强度高、韧性好、固化速度快，低温固化效果好；

3、耐黄变性能佳，几乎不黄变；

4、耐水性好、耐老化，耐冷热交变性能好;

5、容易铲胶，光泽度好；

二、适用范围

# 适用于豪宅、酒店、别墅、高档商业场所、住宅的房角、卫浴间、窗台、厨房等处产生污垢的地方的密封美化的美缝剂的管装使用。

三、技术指标

| 外观 | 调胶比例 （重量比） | 比重（g/cm3) | 固化时间（25℃，h） | 固化收缩率 | 拉剪强度（钢-钢，MPa） | 邵氏硬度（邵氏D） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A、B组份为均质膏状体 | A：B= 1：1 | 1.05-1.2 | 3-5h | ≤1% | ≥4 | 60-70D |

四、使用方法

1、调色时，在B组份进行调色，每100质量份B胶可以添加0-8份珠光颜料，超过时，需要在B组份中补足差额。

2、灌装前，需对胶体进行真空脱泡步骤，确保管装胶使用混合正常。

五、注意事项

1、胶水施工应用温度20℃以下不适合使用。

2、两组份胶液的器具切勿混用，不要将混合后剩余胶水放回原包装内。

3、冬季生产过程中如果稠度过大，可以适度进行加热处理，加热温度不高于70℃。

4、颜料需分散完全、灌装前需真空脱泡避免施工引起不干现象。

六、储运包装

1、本产品包装运输时应避免挤压，保持包装完整。

2、产品贮存在阴凉、通风干燥处、储存温度5℃-30℃为宜

3、正常贮存运输条件下、未使用产品保质期为12个月

4、产品使用塑料桶或铁通包装；25KG/桶，200kg/桶